| 测试项目 | 中国测试标准 | 美国测试标准 | 德国测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | GB/T 1884 | ASTM D1298 | DIN 51757 |
| 颜色 | GB/T 6540 | ASTM D1500 | DIN 51578 |
| 润滑脂锥入度 | GB/T 269 | ASTM D217 | DIN 51804 |
| 润滑脂滴点 | GB/T 4929 | ASTM D566 | DIN 51801 |
| 润滑脂宽温滴点 | GB/T 3498 | ASTM 2265 | DIN 51801 |
| 润滑脂承载能力(PB)(四球法) | GB/T 3142 | ASTM D2783 | DIN 51350 |
| 润滑脂极压性(PD)(四球法) | GB/T 12583 | ASTM D2783 | DIN 51350 |
| 润滑脂极压性能(梯姆肯法) | GB/T 11144 | ASTM D2782 | DIN 51350 |
| 润滑脂分油量(静态法) | GB/T 0324 | ASTM D6184 | DIN 51817 |
| 润滑脂氧化安定性(双氧弹法) | SH/T 0325 | ASTM D942 | DIN 51808 |
| 润滑脂机械安定性(剪切法) | GB/T 269 | ASTM D217 | DIN 51804 |
| 润滑脂机械安定性(滚筒法) | SH/T 0122 | ASTM D1831 | DIN 51819E |
| 润滑脂抗水淋性 | SH/T 0109 | ASTM D1264 | DIN 51807 |
| 润滑脂相似粘度 | SH/T 0048 | ASTM D1092 |  |
| 润滑脂防腐蚀性 | GB/T 5018 | ASTM D1743 | DIN 51811 |
| 润滑脂铜片腐蚀 | GB/T 7326 | ASTM D4048 | DIN 51759 |
| 润滑脂低温转矩 | SH/T 0338 | ASTM D1478 | DIN 51757 |
| 润滑脂轴承漏失量 | SH/T 0326 | ASTM D1263 |  |
| 润滑脂高温轴承寿命 | SH/T 0428 | ASTM D3336 | DIN 51806 |
| 润滑脂蒸发损失 | GB/T 7325 | ASTM D972 | DIN 51581 |
| 密封适应性 | SH/T 0305 | ASTM D471 | DIN 53521 |
| 击穿电压 | GB/T 507 | ASTM D877 | DIN 57370 |
| 水分(蒸馏法) | GB/T 512 | ASTM D95 | DIN 51582 |
| 开口闪点 | GB/T 267 | ASTM D92 | DIN 51376 |
| 润滑脂有害粒子鉴定 | SH/T 0322 | ASTM D1404 |  |
| 润滑脂齿轮磨损 | SH/T 0427 | FS791B335.2 |  |